## Ogrodzenia panelowe z przetłoczeniem

Specyfikacja: panel zgrzewana z pionowych i poziomych drutów

Długość panela: 2500mm

Paramatry drutów:

51szt pionowych 5mm
poziomych 5mm

Wymiary oczek:

pionowo 200mm
poziomo 50mm

Słupek: profil zamknięty 60mm x 40mm x1,5mm długość wg projektu

Mocowania: obejmy metalowe ilość wg tabeli

Zabezpieczenie antykorozyjne: panel , słupek oraz mocowania ocynkowane ogniowo
(ocynkowany wg Normy EN1461, Ocynkownia ZINKPOWER, malowane proszkowo wg Normy NEN5254)

Kolor: zielony